Projekt techniczny

Remont nawierzchni drogi

Bychlew – Jadwinin

w technologii emulsyjno – grysowej

Projektował:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Opis techniczny

- Specyfikacja techniczna wykonania nawierzchni emulsyjno – grysowych

- Mapa sytuacyjna

- Przedmiar

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONANIA NAWIERZCHNI EMULSYJNO – GRYSOWEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ BYCHLEW - JADWININ

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1	Podstawa opracowania

- zlecenie od Urzędu Gminy w Pabianice, dla firmy „Biuro Inżynierskie Piotr Mejbaum”;

- mapa sytuacyjna;

- ustalenia robocze z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99 r.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy nawierzchni emulsyjno – grysowej w ciągu drogi gminnej Bychlew – Jadwinin – III etap.

2. Długości odcinka 1630,00 m:

2.1. Stan istniejący:

Obecna droga posiada nawierzchnię emulsyjno – grysową na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm, o szerokości 4,0 m na odcinku 815 m od włącznie w drogę wojewódzką nr 485 w miejscowości Bychlew. Na pozostałym odcinku do drogi gminnej przez miejscowość Jadwinin (nr 108279E) jest to w większej części droga gruntowa nieulepszona. Przy drodze znajdują się pola uprawne jak również zabudowy jednorodzinne i zagrodowe.

Projektuje się profilowanie w istniejącym śladzie drogi gruntowej wyrównanie warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego o średniej grubości 10 cm szerokości 4,30 m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,20 m, oraz trzywarstwowej nawierzchni emulsyjno - grysowej szerokości 4,0 m. Projektuje się wykonanie ostatniej warstwy powierzchniowego utrwalenia na całej długości drogi. W ciągu modernizowanej drogi jest 1 skrzyżowanie z drogą gruntową. Projektuje się wykonanie włączeń tej drogi o łącznej powierzchni 20 m2.

Projektowana nawierzchnia nie będzie wyniesiona ponad otaczający teren. Rowy odwadniające na projektowanym odcinku nie występują i nie są objęte projektem.

2.2. Dane projektowe.

Parametry przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., szczegółowych warunków zamówienia oraz ustaleń przyjętych z zarządcą drogi.

| Klasa drogi | L (lokalna) |
| --- | --- |
| Kategoria ruchu | KR 1 |
| Szerokość jezdni |  |
| - w odcinku dł. 262,00 mb | 4,0 m |
| Nawierzchnia jezdni | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa |

4. GEOMETRIA DROGI.

Geometria drogi ze względu na dostępność terenu (wąski pas drogowy) oraz na warunek wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy pozostaje zbliżona do stanu istniejącego.

Szerokość jezdni została dopasowana do szerokości istniejącej nawierzchni drogi.

Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako obustronne 2%.

Pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego o szerokości 0,5 m o spadku poprzecznym 6%. W przypadku braku miejsca na wykonanie poboczy o normatywnej szerokości wykonać pobocza o możliwej do wykonania szerokości.

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć widoczną armaturę uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ULEPSZENIA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH, ŻUŻLOWYCH

I TŁUCZNIOWYCH

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszenia nawierzchni żwirowych, żużlowych i tłuczniowych przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz grysów, żwirów kruszonych lub naturalnych sortowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji obejmują potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu emulsji asfaltowej wcześniej wyprofilowanej i wyrównanej kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie potrójne – jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej średniorozpadowej, trzykrotne rozsypanie kruszywa mineralnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw. Celem powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie wyrównanej wcześniej nawierzchni nieulepszonej przy użyciu kruszywa i emulsji asfaltowej.

1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

2. MATERIAŁY

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia według zasad SST są:

2.1.1. Kruszywo.

21.1.1.Wymagania.

Do zabiegu należy stosować:

Żwiry kruszone lub grysy o frakcjach

- 10/12,8 mm

- 5/8 mm

- 2/5 mm:

Wymagania dla kruszywa

- Zawartość ziaren pon. 0,075 mm - max 1,5 %

- Zawartość frakcji podstawowej - min. 75 %

- Zanieczyszczenia organiczne	 – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa

- Zanieczyszczenia obce – max. 0,1 %

2.1.1.2 Warunki dostaw i składowania.

Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. Podłoże składowiska powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem.

2.1.2. Asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa – wymagania.

Tablica

| Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Barwa | Brązowa do ciemno brązowej |
| Zawartość asfaltu | 59 – 70 % |
| Lepkość Englera | > 3 E |
| Indeks rozpadu | 80 – 120 b/100g |
| Przyczepność asfaltu do kruszywa % | > 85 % |

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszcz pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż + 3 C.

3. SPRZĘT.

3.1. Rodzaj sprzętu.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie:

-	szczotka mechaniczna

-	kombajn do powierzchniowych utrwaleń lub skrapiarka i układarka

-	walec drogowy

-	sprzęt transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania różnych frakcji.

4.2. Emulsja asfaltowa kationowa powinna być transportowana w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności nie większej niż

1 m3.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia – obejmuje następujące czynności:

- ocenę stanu powierzchni istniejącej nawierzchni nieulepszonej wyrównaną kruszywem do stabilizacji mechanicznej – dokonuje Inspektor Nadzoru przy współpracy Wykonawcy.

- Rodzaj powierzchniowego utrwalenia, oraz wielkość frakcji określa zamawiający.

Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2.

| Numer warstwy pow. utrwalenia | Frakcja kruszywa mm | Ilość kruszywa kg/m2 | Ilość emulsji K-2 kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 10/12,8 | 25 | 3,5 |
| II | 5/8 | 19 | 2,0 |
| III | 2/5 | 15 | 2,0 |

5.1.1. Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2.

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa, zostanie ustalona przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę na odcinku próbnym, uwzględniając wszystkie warunki terenowe.

5.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót.

5.3. Organizacja robót.

5.3.1. Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni nieulepszonej, podłoże należy wyprofilować do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego przy użyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5.3.1.2. Oczyszczenie istniejącej podbudowy nieulepszonej.

Tuż przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być oczyszczona. Przed rozpoczęciem robót wskazane jest zwilżenie podbudowy wodą.

5.3.2. Oznakowanie robót.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane jest powierzchniowe utrwalenie od chwili rozpoczęcia robót, aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczeń) odpowiedzialny jest wykonawca robót.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót zgodny z Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Komplet oznakowania powinien być ustawiony na 1 do 2 godz. przed rozpoczęciem robót. W okresie pierwszych 48 godz. a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie 3 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia należy się liczyć z możliwością wystąpienia zlotów ziaren kruszywa, dlatego prędkość ruchu powinna być ograniczona do 40 km/h.

5.3.3. Rozkładanie lepiszcza.

Lepiszcze należy rozkładać na podbudowie przy dobrej bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 10* C.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg p. 6.1.2.

i upewnienia się, że nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzęt gwarantuje rozłożenie przewidzianej ilości lepiszcza.

Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej powinna być odpowiednia dla rodzaju emulsji

i powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni.

5.3.4. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie, warstwą w ilości ustalonej wg n/n SST

w p. 5.1.1. na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa jadącej za skrapiarką lub kombajnu. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane aby układarka kruszywa czekała na skrapiarkę, nigdy odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest maszyną wiodąca.

Układane kruszywo nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji.

Tolerancja w zakresie rozkładania kruszywa wynosi +/- 0,5 kg/m2.

5.3.5. Wałowanie.

Bezpośrednio po rozłożeniu kolejnych warstw kruszywa, wałuje się je wstępnie, a właściwe zagęszczenie ziaren w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu ostatniej warstwy kruszywa. W celu uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć 3–4-krotne przejście walca na każdą warstwę.

5.3.6. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i ruchowych. Po upływie dwóch, trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotką mechaniczną celem usunięcia niezwiązanych z lepiszczem ziaren kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie możne być oddane do ruchu niekontrolowanego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Kontrola jakości materiałów

6.1.1. Kruszywo

Wykonawca jako odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościowo-jakościową ich dostaw. Badania wykonywane perze wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie spełniania wymagań cech gatunkowych zgodnych z p. 2.1.1.1.

Minimalna ilość częstotliwości badań powinna wynosić jedno badanie na każda partię kruszywa w ilości 100 ton.

Każda jednostkowa dostawa kruszywa (samochód z kruszywem) powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości, należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych.

Wykonawca w odpowiednim programie zapewnienia jakości powinien określić szczegółowo:

  - sposób dokonania odbioru kruszywa od producenta;

  - przyjęcie częstotliwości badań;

  - sposób pobierania próbek;

  - laboratorium wykonujące badania;

  - sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy partii kruszywa niezgodnego z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez wykonawcę lub we własnym zakresie.

6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zamówienie i jakość stosowanego lepiszcza, prowadzi na swój koszt jego kontrolę. W odpowiednim programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić sposób dokonywania odbioru partii lepiszcza oraz rodzaj

i częstotliwość badań kontrolnych. Producent emulsji winien dołączyć do dokumentów przewozowych atest jakości emulsji.

Dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) należy określić:

  - barwę emulsji;

  - jednorodność emulsji;

  - czas rozpadu.

Z każdej dostarczonej partii emulsji należy pobrać 2 dm3 lepiszcza do szczelnego pojemnika, z połowy próbki wykonać badania, a ich wyniki przekazać Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed wykonaniem robót.

6.2.1. Badania regulujące sprzęt.

Przed sezonem robót i po każdej naprawie skrapiarki i układarki kruszyw powinny być poddane badaniom testującym. Na specjalnym stanowisku lub zaprogramowanym poletku powinny być określone zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a następstwami takich parametrów jak:

  - ciśnienie,

  - obroty pompy,

  - prędkość jazdy skrapiarki,

  - prędkość jazdy układarki kruszywa.

Podczas tych badań powinna być także określona równomierność dozowania lepiszcza

i kruszywa w kierunku podłużnym i poprzecznym przy różnych szerokościach rozkładania.

Wynik tego powinien być przedstawiony w postaci tabeli lub wykresów pozwalających na ustawienie mechanizmów regulujących i prędkości jazdy dla założonej ilości rozkładanego lepiszcza lub kruszywa.

6.2.2. Badania sprawdzające.

Niezależnie od badań testujących sprzęt, przed rozpoczęciem robót powierzchniowego utrwalenia powinny być wykonane następujące badania kontrolne:

- sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza przez laboratorium zamawiającego;

- sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie polegające na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia nawierzchni;

- ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie lepiszcza i kruszywa;

- sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania ilości lepiszcza i kruszywa przy takich nastawach parametrów jakie zamierza się utrzymywać podczas robot.

W badaniach sprawdzających, wykonywanych przed rozpoczęciem robót powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru, który po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwoli na rozpoczęcie robót.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót.

Badania wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmują:

  - sprawdzenie czy mechanizmy regulujące i parametry skrapiarki oraz układarki zostały tak ustawione jak to ustalono na odcinku doświadczalnym;

  - sprawdzenie czy na budowę dostarczone jest kruszywo o przewidzianej frakcji;

  - prowadzenie stałej obserwacji wypływu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni kruszywem. W przypadku zauważenia zatkania lub wadliwego wypływu lepiszcza choćby tylko z jednej dyszy, bądź też nierównomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, należy natychmiast wstrzymać dalsze prowadzenie robót i usunąć przyczynę wadliwego funkcjonowania sprzętu.

  - kontrolowanie liczby przejść walca;

  - wykonywanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa w sposób jak na odcinku doświadczalnym i porównanie z dopuszczalną tolerancją podaną w SST. Pomiary należy wykonywać co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli zaobserwuje się zmiany w jednorodności układanego lepiszcza i kruszywa.

Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania robót powinny być zarejestrowane przez wykonawcę w dzienniku budowy.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robót

6.4.1. Pomiar szerokości.

Po zakończeniu okresu pielęgnacji powierzchniowego utrwalenia Inspektor Nadzoru

w obecności Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokości ulepszonej nawierzchni

z dokładnością do + /- 1 cm w 10 miejscach na 1 km. Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu.

Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od przewidzianej w warunkach kontraktu więcej niż +/- 5 cm.

Sprawdzenie i porównanie z umową wymaga również lokalizacja początku i końca odcinka powierzchniowego utrwalenia.

6.4.2. Ocena wyglądu zewnętrznego.

Oceny wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru wspólnie z Wykonawca metodą wizualną. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru wykonania powierzchniowego utrwalenia jest 1 m2.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót będzie dokonywany w 2 etapach.

1) Odbiór końcowy – po zakończeniu robót, jednakże nie wcześniej niż po upływie 7 dni po      oddaniu powierzchniowego utrwalenia do niekontrolowanego ruchu.

2) Odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancyjnego.

8.1. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

8.1.1. Całkowite zakończenie robot na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich badań zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru końcowego.

8.1.2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbiorów drogowych

i mostowych.

8.1.3. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przedłoży dokonującemu odbioru operat kolaudacyjny, w którego skład wchodzą m. in. wymienione dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (jeśli była dostarczona przez Zamawiającego)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)

- Księga obmiaru robót, dziennik budowy;

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- Sprawozdanie techniczne;

- Inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

8.1.4. W przypadku, gdy według oceny Odbierającego, obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru lub, że jakość wykonania całego obiektu lub jego części odbiega od wymagań ustalonych w dokumentach kontraktowych Odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru.

8.2. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny dokonywany jest na podstawie szczegółowej oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony wg wzoru Nr 9a załączonego do Instrukcji DP-T14.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność jest ustalana za 1m2 utrwalonej nawierzchni, zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów i warstwy na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i oznakowanie robot;

- Dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiałów pomocniczych;

- Oczyszczenie podłoża;

- Spryskanie lepiszczem;

- Rozścielenie kruszywa i przywałowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej;

- Pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwiązanego i zapobiegawczym ograniczeniem prędkości i ruchu;

- Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych;

| Remont nawierzchni drogi Bychlew – Jadwinin w technologii emulsyjno – grysowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar |  |  |  |  |
| Opis | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Wartość |
| Korytowanie na gł. 28 cm | m2 | 40 |  |  |
| Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm | m2 | 40 |  |  |
| Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm | m2 | 40 |  |  |
| Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm | m2 | 40 |  |  |
| Profilowanie i zagęszczenie | m2 | 3505 |  |  |
| Warstwa odsączająca śr. gr. 10 cm | m2 | 3505 |  |  |
| Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm | m2 | 3453 |  |  |
| Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 10/12,8 + 5/8 | m2 | 3290 |  |  |
| Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 | m2 | 6550 |  |  |